Pareti perimetrali con isolamento a cappotto
Eccellenti prestazioni di isolamento termico e acustico
[image: image1.jpg]



La soluzione per pareti perimetrali con isolamento a cappotto extra performante unisce in un’unica soluzione i vantaggi dei sistemi a secco ad elevatissime prestazioni termiche, di isolamento acustico, antisismiche e di tenuta agli agenti atmosferici. Questa soluzione è indicata per l’edilizia prestazionale e sostenibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche principali di questa soluzione sono:

· Velocità di posa.

· Leggerezza.
· Spessori ridotti.
· Pulizia del cantiere.

· Trasmittanza termica bassa con elevato sfasamento.

· Isolamento termo-acustico.
· Resistenza al fuoco.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di cappotto esterno per l’isolamento termo-acustico.

Isolamento realizzato con pannelli in lana di vetro G3 ad alta densità, idrorepellente, trattato con resine termoindurenti a base di componenti organici e vegetali. Spessore 100 mm, dimensione 60 x 120 cm, reazione al fuoco A2-s1,d0, densità pari a 55 kg/m3, conduttività termica λD pari a 0,034 W/(m·K), conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE (tipo Isover Clima34 G3). Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con tasselli, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro.
INDICAZIONI DI MESSA IN OPERA

Allo scopo di evitare riduzioni della resistenza termica e la formazione di condense e muffe, i materiali costituenti il “sistema cappotto“ dovranno favorire la traspirabilità al vapore acqueo.
· Accertare che le superfici esterne delle lastre in cemento alleggerito dove verrà posato il “sistema cappotto” siano completamente prive di tracce di umidità, polvere o grassi di qualunque natura. Tali superfici dovranno essere protette dalla pioggia battente e dalla radiazione solare diretta.

· Posare, perimetralmente al piano terra dell’edificio e alle pareti prospettanti balconi, logge e terrazzi, il profilo di base in alluminio, fissato per mezzo di tasselli ad espansione con funzione di allineamento e contenimento del sistema isolante.

· Posare, in corrispondenza dei davanzali delle finestre, un profilato pressopiegato fissato con tasselli ad espansione.
· Realizzare l’isolamento termo-acustico mediante l’impiego di pannelli in isolante minerale Isover Clima34 G3, 

· Ancorare i pannelli alle pareti esterne in lastre in cemento alleggerito Gyproc Aquaroc 13 con un idoneo adesivo cementizio (o similare), steso per cordoli lungo il perimetro e per punti al centro, avendo cura di non sporcare i fianchi dei pannelli con adesivo in eccesso.
· In aggiunta all’incollaggio, fissare meccanicamente i pannelli con tasselli ad espansione per cappotto specifici per orditura metallica (numero minimo consigliato 4 a pannello: 6 in corrispondenza delle intersezioni a tre dei pannelli e due al centro).
· Ad adesivo asciutto, rivestire in due mani i pannelli con un idoneo rasante cementizio (o similare) in cui viene annegata e ricoperta totalmente una rete in fibra di vetro, con sovrapposizione di almeno 10 cm nelle zone correnti e di 15 cm negli spigoli precedentemente protetti con paraspigoli in alluminio.
· A rasante asciutto, applicare a pennello una mano di primer (ponte di aderenza tra rasante e il rivestimento).
· Dopo l’asciugatura del primer, stendere a spatola il rivestimento in pasta e finire a frattazzo. Prevedere solamente l'utilizzo di rivestimenti traspiranti e idrorepellenti, tipo silossanici.

PAGE  
1/2

[image: image2.jpg]iIsover

SANT-GOBAN





[image: image2.jpg][image: image3.jpg]iIsover

SANT-GOBAN



